2025年竞争性科技攻关项目申报指南

一、重大科技攻关揭榜挂帅项目榜单

（一）新材料产业

1.榜单名称：先进制造晶圆载具专用复合材料研发

研究内容：重点研究环状烯烃与乙烯等单体共聚催化剂、分子结构及分子量精准调控等技术；单体、树脂的超净技术；环烯烃抗静电、高耐磨等改性及其应用。突破超净环烯烃共聚物及共聚改性应用产业化关键装备及工艺，应用验证中的测试表征、高精密加工等技术。

绩效目标：建立百吨级以上超净、抗静电环烯烃复合材料生产线，产品主要技术指标达到：表面电阻率105-107Ω/m2，热变形温度（1.82MPa）≥130℃，吸水率<0.01%，拉伸强度≥40MPa，总阴阳离子溶出<100ppb，总金属离子溶出<150ppb；晶圆载具0.5微米及以上颗粒物<80ea/ml，0.3-0.5微米颗粒物<250ea/ml。在下游晶圆制造企业完成整套应用验证，总体技术达到国际先进水平。

组织方式：揭榜挂帅

攻关时限：3年内

揭榜要求：绩效目标全覆盖

2.榜单名称：无压烧结碳化硅复合陶瓷承烧板研发

研究内容：重点研究高性能碳化硅复合陶瓷材料配方及陶瓷微观结构调控等技术；计算辅助结构设计和成型工艺等。突破碳化硅复合陶瓷及高温承烧板制备技术，解决传统莫来石强度低、热导率低、反应烧结粘连等行业痛点。

绩效目标：开发无压烧结碳化硅复合陶瓷及高温热场承烧板，产品主要技术指标达到：耐温1380℃、抗热震，抗弯强度≥260MPa，最大尺寸≥450*750mm，高温环境烧结后承烧板与产品无粘连。在下游企业实现应用示范，总体技术达到国内领先水平。

组织方式：揭榜挂帅

攻关时限：2年内

揭榜要求：绩效目标全覆盖

3.榜单名称：超算中心用硅基浸没式冷却液的制备技术研究

研究内容：重点研究浸没式冷却液用低粘度硅油的结构与性能关系，高导热纳米颗粒在硅基冷却液中分散对导热率等的影响，突破低粘度硅基冷却液的结构设计、合成和纯化技术，高导热纳米颗粒在冷却液中分散技术和硅基冷却液配方等。

绩效目标：建成百吨级超算中心用低粘度硅基冷却液生产线，产品主要性能指标达到：闪点＞150℃，运动粘度≤20mm²/s，介电常数（90℃）<2.5，导热系数（40℃）≥0.15W/(m·K)，比热容≥1.5kJ/(kg·K)。在下游企业实现示范应用，整体水平达到国际先进。

组织方式：揭榜挂帅

攻关时限：3年内

揭榜要求：绩效目标全覆盖

4.榜单名称:耐湿热及光老化高压-特高压环氧绝缘材料研发

研究内容：重点研究有机硅对环氧树脂耐湿热、疏水、电性能和力学性能等影响，新型大分子电压稳定剂及其对有机硅改性环氧树脂电绝缘性能的影响，湿热、光老化对环氧树脂性能的影响。突破耐湿热、光老化环氧高绝缘材料的树脂结构设计、合成、配方及制品浇铸工艺等关键技术，开发专用新型大分子电压稳定剂及其应用技术。

绩效目标：建成年产耐湿热光老化环氧绝缘复合材料1000吨生产线，产品主要性能指标达到：耐高压电痕性和耐侵蚀性1B4.5或1A4.5，耐高压电弧性≥190s，击穿强度≥35kV/mm，弯曲强度≥150MPa，吸水性（100℃，60min）0.05-0.1wt %；湿热老化（温度85℃，湿度85%，1000h）：耐高压电弧性≥180s、弯曲强度≥130MPa、击穿强度≥30kV/mm。在下游企业实现应用示范，整体达到国际先进水平。

组织方式：揭榜挂帅

攻关时限：3年内

揭榜要求：绩效目标全覆盖

（二）新能源产业

5.榜单名称：海洋环境高可靠晶硅光伏系统关键技术研发

研究内容：研究海上光伏组件在多场耦合应力下的功率衰退机理，开发抗衰减技术。研发匹配海洋环境的高性能复合材料边框，解决其耐候性、高强度、低膨胀及抗电势诱导衰减关键技术。突破实现低成本、高可靠、高效率的海洋环境晶硅光伏系统集成技术。

绩效目标：组件主要性能指标达到：功率衰减率≤5%(2倍于IEC测试)，耐盐雾等级≥C5，光电转换效率≥24%(国际领先0.2%)，抗风等级≥17级；复合材料边框主要性能指标达到：耐酸性盐雾（500小时）强度保留率≥90%，拉伸强度≥950 MPa，弯曲强度≥1400MPa，体积电阻率≥10¹³Ω·m，热膨胀系数<5×10⁻⁵/K。在下游企业实现应用示范，整体达到国际先进水平。

组织方式：揭榜挂帅

攻关时限：3年内

揭榜要求：绩效目标部分覆盖

6.榜单名称：用于高电压的新型O2晶相钴酸锂（LCO）关键技术开发

研究内容：研究不同元素掺杂对LCO相结构稳定性的影响，探究掺杂对材料电子导电率、锂离子扩散系数等本征性质的影响机制，开发适配于硅碳负极的新型O2晶相钴酸锂（LCO）材料及其可控制备技术。借助先进的原位和离线表征技术深入探究材料在工况下的结构、化学和界面演变规律及失效机制。建立应用于高电压的新型晶相钴酸锂的结构优化技术与材料构效关系，优化钴酸锂高电压下的稳定性、动力学等。

绩效目标：开发应用于高电压的O2相钴酸锂产品，主要技术指标：材料主相为O2相，XRD检测杂相含量≤5%；在3.0-4.6V电压、1C倍率下，首次放电比容量≥235 mAh/g，首次效率≥95%；搭配硅碳负极的全电池，4.6V截止电压下，45℃循环50周后容量保持率≥90%，平均电压（初始）≥4.01V；O2相钴酸锂理化指标D50＝14-17μm，BET≤0.8 m2/g，PH≤11.0，H2O<300ppm。在下游企业实现应用示范，整体达到国内领先水平。

组织方式：揭榜挂帅

攻关时限：3年内

揭榜要求：绩效目标全覆盖

（三）集成电路产业

7.榜单名称：高性能硅基复合衬底研发

研究内容：运用多场耦合、纳米级表面平坦化、低边缘损伤和高效清洁等技术，开发高品质单晶硅片的制备技术；研发基于硅衬底的金刚石、类金刚石膜等低温沉积技术；系统分析复合衬底形貌、性能的变化规律，建立工艺-结构-性能的关联模型，突破高性能硅基复合衬底产业化关键技术。

绩效目标：主要产品技术指标，单晶硅片尺寸≥6英寸、径向电阻率梯度≤5%；总厚度偏差≤1μm；局部平整度≤0.2μm；沉积金刚石、类金刚石缓冲膜的特种硅衬底尺寸≥6英寸；缓冲膜层厚度≥20 μm，综合热导率≥800 W/m·K。在下游企业实现应用示范，整体达到国内领先水平。

组织方式：揭榜挂帅

攻关时限：2年内

揭榜要求：绩效目标全覆盖

（四）高端装备产业

8.榜单名称：新能源系统用高精度采样变压器的研发

研究内容：针对新能源系统高精度采样需求，研究高精度采样变压器铁芯材料特性与损耗机理、多物理场耦合下的误差建模与补偿机制，提升采样变压器的线性度和精度；研究复合绝缘材料的介电强度衰减规律，设计耐腐蚀、抗老化的防护结构，延长采样变压器的使用寿命；优化变压器的电磁性能、机械强度、热稳定性和结构，改善采样变压器性能。

绩效目标：研制高精度采样变压器，并形成批量生产。变压器线性度0.1%，采样精度0.2%，频率范围：100～500Hz，电流互感器的变比600/5A；电压互感器变比10/0.1kV；防护等级：IP68；防腐等级：C5-M。技术水平达到国际先进。

组织方式：揭榜挂帅

攻关时限：2年内

揭榜要求：绩效目标全覆盖

9.榜单名称：饮料茶数智化装备关键技术研发

研究内容：针对饮料茶生产装备的数智化转型需求，研究鲜茶叶储青保鲜、标准化杀青、自适应揉捻整形、动态干燥提香、自动化回潮等加工工艺，开发相应工序的茶机装备；研究茶叶加工过程智能感知、自动流量匹配输送、全流程数据采集及协同控制技术，开发饮料茶数智化生产线；研究产线运行状态监测、故障预估识别、专家知识维保等技术，提高运行稳定性和可靠性。

绩效目标：研制储青、杀青、揉捻、烘干、回潮等5台（套）茶机装备，开发饮料茶数智化茶机装备示范生产线1条，具备主要参数实时采集、故障诊断与自动监控功能。鲜叶储青堆层0.8-1.2m，杀青时间150-250s，回潮时间30-120min，揉捻时间40-120min，烘干温度80-150℃，烘干时间10-30min，在线含水率测量精度小于等于1%，变量控制精度：±1%；产能不低于1200kg/h，综合能耗低于0.3kg标煤/kg干茶。技术水平达到国内领先。

组织方式：揭榜挂帅

攻关时限：3年内

揭榜要求：绩效目标全覆盖

10.榜单名称：高性能医学影像设备光子计数CT(PCCT)核心部件及整机研制

研究内容：针对高性能光子计数CT的国产化研发需求，研究攻克CZT晶体、LYSO晶体、BGO晶体材料合成和晶体生长控制技术，开发硅酸钇镥、碲锌镉晶体、锗酸铋晶体、碘化铯晶体、碘化钠晶体产品；设计开发碲锌镉探测器和光子计数CT整机，突破CT转速、能量箱数量、覆盖范围、fov视野、孔径等关键核心技术，实现型式检测、临床医疗备案及产业化应用。

绩效目标：研制高性能医学影像设备光子计数CT(PCCT)核心部件及整机，完成型式检测、临床医疗备案并申请三类医疗注册证。CT 转速≤0.235秒每圈，能量箱≥4个，探测器覆盖宽度≥57.6mm，fov≥500mm，孔径≥820mm。技术水平达到国际先进。

组织方式：揭榜挂帅

攻关时限：3年内

揭榜要求：绩效目标全覆盖

（五）生命健康产业

11.榜单名称：木糖醇生物制造关键技术的研发与产业化示范

研究内容：重点研究聚焦于木糖醇的高效生物制造，构建高产木糖醇工程菌及多酶催化模块设计；开发以生物质半纤维水解液制备木糖醇的绿色制造技术；突破以生物法代替化学法制备木糖醇的关键技术与装备以及生物法制备木糖醇的技术；实现生物法制备木糖醇的技术自主开发。

绩效目标：开发具有完全自主知识产权的木糖醇高产菌株1～3株，以未脱毒的生物质水解液为原料实现木糖醇质量转化率≥95%、时空效率≥2.5 g/L/h，发酵液中葡萄糖残糖低于0.1g/L,主要技术指标达到国际领先；建立年产木糖醇千吨级绿色制造示范生产线，产品主要技术指标：木糖醇产品纯度大于99%，其它多元醇含量低于0.5%，还原糖（包括葡萄糖）含量低于0.1%,镍、铅、砷含量均低于1mg/kg，整体技术达到国内领先。

组织方式：揭榜挂帅

攻关时限：3年内

揭榜要求：绩效目标全覆盖

（六）特种纸

12.榜单名称：高性能低定量数码喷绘热转印原纸的研制及产业化

研究内容：重点研究纤维的优选配比及打浆技术，湿部采用ASA施胶工艺，解决定量降低产生的物理强度损失问题；开发一步法机内涂布技术，突破涂层工艺瓶颈，解决国产低定量数码喷绘热转印纸生产技术问题。

绩效目标：原纸定量：29±2g/m2，吸水性 ≤ 35 g/m2，紧度≥0.67 g/cm3，透气度：≤1.5 um/pa.s，抗张强度（纵）≥1.8 kN/m，抗张强度（横）≥1.2 kN/m；形成年产20000吨数码喷绘热转印原纸产能规模，技术达到国际先进水平，打破美国、韩国等垄断。

（七）人工智能

13.榜单名称：智能储能变流一体机与运维管理关键技术研发

研究内容：针对储能系统高效率和高可靠性需求，重点研究储能系统PCS的主电路拓扑结构、软开关控制技术和储能变压器的动态电压补偿技术，降低储能系统能耗，提升其运行效率；研究储能系统的多源信号采集、多源异构信息融合、故障诊断和预警技术，提升储能系统的安全性和可靠性。

绩效目标：研制储能智能一体机及其运维管理系统，并形成产业化。系统工作电压35kV，功率1.2MW, 低压侧额定电压690V，系统效率93%，功率因数＞0.99（额定功率时）；通讯协议支持IPv4、IPv6连接，支持IEC 61850 协议接入，支持MODBUS协议接入；消防系统采用全氟己酮灭火系统。技术水平达到国内领先。

组织方式：揭榜挂帅

攻关时限：2年内

揭榜要求：绩效目标全覆盖

14.榜单名称：鲟鱼子酱智能检测及仓储数字化管理

研究内容：针对鲟鱼子酱高品质要求，研究基于光谱分析、近红外光等在线检测技术，提升产品质量；针对企业与市场追溯系统融合性差，开发基于RFID或二维码的智能仓储系统，实现基于人工智能的鲟鱼子酱产品仓储智能化和产品追溯多码合一，提高智能化管理水平。

绩效目标：研制一套鲟鱼子酱品质检测与仓储管理系统，鲟鱼子酱产品品质分级准确率大于99%，鱼子酱产品数字化身份覆盖率大于99%，售后环节身份追溯成功率98%以上。技术水平达到国内领先。

组织方式：揭榜挂帅

攻关时限：3年内

揭榜要求：绩效目标全覆盖

（八）人形机器人

15.榜单名称：高精度机器人专用部件生产关键技术研发

研究内容：开展高精度机器人专用部件中行星滚柱丝杆、环槽螺母的关键技术与制造工艺研发；自研专用加工生产设备与专用工装，改进部件材料选择与热处理等关键工艺，提升部件加工精度，提高部件寿命可靠性；研究部件加工工艺协同设计，实现部件的高精度自动加工，提高生产效率。

绩效目标：开发高精度机器人行星滚柱丝杆、环槽螺母部件。（1）环槽螺母主要技术参数：台阶径Φ20.8 0~+0.02、倒角坐标C0.3±0.05、外径Φ25.8-0.025~-0.035、硬度HRC58-64、台阶高6.25±0.03。（2）行星滚柱丝杆主要技术参数：轴向间隙：0.02mm、丝杠直径：3-120mm、行程精度：G3、有效行程：≤500mm、定位精度：±0.012（每300mm）。技术水平达到国内领先。

组织方式：揭榜挂帅

攻关时限：2年内

揭榜要求：绩效目标全覆盖

二、重点科技攻关项目申报指南

（一）工业强市专项

1.高端电子化学品。支持高纯、精密、尖端的含氟电子化学材料和替代进口的电子化学品集成电路制造用前驱体高端电子化学品开发。重点支持湿电子化学品、电子特气、前驱体材料、超纯试剂、光刻胶、以及应用于太阳能、锂/钠电池新能源、储能、触摸屏，LED，液晶面板及半导体集成电路等高端电子化学品开发。

2.高端特种聚合物及特种单体。重点支持高端含氟聚合物及特种单体、生物法单体制备、生物可降解聚合物、抗菌涂层聚合物、硅胶膜、环氧树脂、聚合物隔膜、高分子黏合剂、热固性聚酯塑料、特种工程塑料等的开发。

3.动力电池材料。支持磷酸铁锂电池、三元锂电池、钠离子电池等动力电池技术的开发。重点支持铁酸钠基、钴酸锂、镍酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、钴镍锰酸锂三元前驱体及正极材料、聚阴离子硫酸铁钠前驱体材料、碳系负极材料、钛酸锂负极材料和合金系负极材料、隔膜和新型电解质及其添加剂技术研发。

4.高端化学品智造生态循环利用。支持高端化学品智造生态循环技术的开发。重点支持绿色化制造和智能化制造、高端化学品在生产﹣应用﹣再利用的生态型闭环生产技术开发。

5.光伏发电。支持光伏电池组件、光伏零部件、光伏逆变器、光伏电站EPC、生产设备、光伏清洗设备、柔性光伏、光伏电池等开发应用。重点支持创新分布式光伏发电系统和微电网的关键技术与装备、光伏胶膜中的胶膜粒子、光伏氟膜背板、高性能电池隔膜、钙钛矿型太阳能电池、晶体硅中的封装胶膜技术、电池技术中的TC0镀膜技术的开发。

6.氢能与燃料电池。支持氢燃料电池膜电极技术与装备，副产氢纯化、储氢技术与装备，氢燃料电池发电技术与示范应用；支持氢燃料电池用连接电池单元和其他系统部件的关键结构件；支持液流电池技术与装备示范应用。重点支持PEM制氢、高效加氢装备、固态储氢、有机液体储氢、氢的纯化研发、高容量储氢材料、固体氧化物燃料电池材料、质子交换膜燃料电池材料与部件的开发与应用。

7.高端装备。支持智能采矿装备研发、高端智能压缩机研发、工程数智化装备研发、地质灾害智慧监控技术装备研发、车辆高精度实时主动安全技术研发、智能输配电设备研发、智能储能一体机研发、新型变压器研发、承压设备智能检测系统研发。支持数据中心服务器高频高速传输线束研发。支持新能源汽车关键部件及智能控制技术研发、智能交通装备研发。支持“中小运量”轨道交通成套系统研制。支持高端轴承制造、低空经济关键技术研发。支持电力选线智能系统研发。聚焦“两新”，支持围绕新型工业化、建筑和市政基础设施、交通运输和农业机械、教育文旅医疗等领域的重大技术装备开展研发攻关。

8.特种纸技术。支持特种纸基础材料的开发应用。重点支持检测试纸、纳米纤维素纸、人造革离型纸、碳纤维纸、玻璃纤维纸、芳纶纤维纸、精密过滤纸、高精密砂纸、纸基密封材料、柔性透明导电薄膜、超高压绝缘纸、雾度纳米纸基新材料、基检测芯片、纸基载体陶瓷、纸基柔性电子电路、纸基发光发热材料、纸基摩擦材料等面向生物工程技术、食品包装、能源开发方法、纳米科技、环保科技、空间科技、计算机科技、海洋工程科技等不同行业用途的特种纸技术开发应用。

9.生命健康。支持健康食品、高端医疗器械及关键材料、化学药、生物药和特色中药等领域关键核心技术研发。

10.未来产业。支持智能传感材料及器件、元宇宙、脑机接口、量子信息、人型机器人、生成式人工智能、生物智造、未来显示、未来网络、新型储能等技术开放应用。支持低空经济领域关键技术攻关。

（二）碳达峰碳中和专项

1.降碳减排技术研究。围绕化工行业绿色发展需求，支持新型催化、微生物、电化学技术在有机废水处理中应用研究，危化产品生产工艺优化，废酸、废物的循环利用及电催化合成氨技术研究，含氟新污染物替代研究，膜式超强质子酸催化技术研究，以及制氢储氢、储氢材料与氢燃料电池等关键技术研究。

2.节能关键技术和装备。支持产业绿色制造技术、节能装（设）备研发。支持城市智能交通装备及管控技术研究。支持风光储等多源微电网协调优化和分布式控制技术研究。支持输配电装备新型传感技术研究、智能变电站保护技术研究及智能化输配电装备开发。支持余热余能高效回收与能量梯级利用核心技术与装备、车用无油高速离心压缩机、高效低磨排污泵及关键耐蚀超高强铝合金材料等装备的研发。

3.资源循环综合利用。围绕资源高值化利用和废弃物资源化需求，支持动力电池材料、硅基半导体蚀刻液再生循环、含氟聚合物废水中全氟酸乳化剂的捕集、再生回用以及脱硫副产物、高沸物、造纸污泥、废纸、农业废弃物、秸杆、以竹代塑等高值利用技术研究。围绕碳捕集封存与利用，支持光／电催化、微生物电化学催化温室气体转化利用技术研究及热电厂烟气C02微藻固定技术研究。

4.双碳实现路径及政策研究。支持节能减碳实现路径及政策措施研究，重点支持可信碳数据捕集、传输、确权及数据挖掘理模型和方法研究，工业数智化节能减排路径优化，高耗能行业碳减排潜力分析、减碳智能管控技术、农林牧渔碳足迹测算及林业碳汇评估与优化，基于碳账户体系的绿色金融、科技创新、财政税收等要素支撑保障研究。

（三）科技强农专项

1.农业新品种引育。加强种质资源收集、鉴定、保护与开发利用，重点支持挖掘地方特色种质资源优异特性，开展杂交育种、辐射育种、分子育种等，选育品质优良、丰产性好、抗逆性强、市场前景广的新品种（系），推动资源优势转化为产业优势。支持粮油、水果、蔬菜、茶叶等新品种引进示范与推广。

2.农业先进技术研究与应用。加强农业绿色、优质、高产高效栽培技术应用与示范推广，重点支持种苗繁育、新型农机、减肥减药、节水节本、病虫害绿色防控、农产品品质提升等关键技术集成研究与应用；推进农作制度创新，重点支持作物轻简高效种植、粮经复合、稻-渔综合种养等模式的示范推广；重点支持农作物综合化利用，包括秸秆基料化、饲料化、肥料化、原料化、燃料化综合利用技术研究与应用示范。

3.先进适用农业设施与装备。针对农村劳动力加快转移和老龄化趋势，以及本地多丘陵缓坡的地貌特点，支持小型化、轻便化、多功能、易操控等农机装备的研发与推广应用，重点提升双柚、油茶、茶叶等特色土特产的全程机械化生产水平。支持节能节地、宜机高效、数字管理的现代农业设施科技研发，推广节水灌溉、水肥一体、生长环境监测、病害智能诊断防控、保鲜减损、废弃物资源化利用等关键技术与设备，构建“数字+设施”智慧农业体系。

4.农产品增值加工与质量控制。以提质增效为目标，支持“衢州味道”地方品牌特色农林产品保鲜贮藏、冷链物流、提取制备、安全风险控制、标准制定等研究，开发营养健康食品、功能性食品、中药健康产品等精深加工技术研究，提高农林产品附加值。

（四）医卫创新能力提升

1.呼吸疾病内窥镜介入诊疗新技术、新标准研发及推广应用。光学成像技术和图像处理技术整合，前端光学信号收集与放大技术、图像捕捉与成像技术、后端集成与智能化处理技术研发；基于极限成像技术的细胞显微内窥镜及其他器械与技术研发，包括细胞超微内镜、AI双目全景气管镜、功能气管镜、超细气管镜、气道仿生支架等的研发。

2.泛血管疾病的风险预警及精准干预新策略研究。围绕以动脉粥样硬化为主要特征的泛血管疾病，整合心脑血管、外周血管、眼底微血管等临床队列等相关资源开展流行病学相关大数据研究；基于多组学多模态技术，研究以动脉粥样硬化为主要特征的泛血管疾病的共性发病因素及致病机制，探索发现具有筛查、诊断及预警的关键因子；明确关键风险因子临床应用场景，建立以iKnife-REIMS、Orbitrap等为主要技术手段的实时、高通量检测新技术、新方法，通过疾病队列进行充分验证，以提升动脉粥样硬化早期风险预警能力及临床决策水平，全面提升泛血管疾病防治水平。

3.基于人工智能和物联网技术的医院手术管理系统研发。围绕手术室资源管理、流程优化及安全性提升需求，研发基于物联网技术的手术效率管理系统。整合WiFi、RFID、蓝牙等定位技术，实时追踪手术室人员（医生、护士、患者）及设备位置信息，构建手术全流程数据采集与处理模块；开发可视化平台，动态展示手术效率指标（首台开台率、接台时长、患者等待时长等）及人员行为轨迹；结合人工智能算法分析历史数据，优化手术排程、资源分配及风险预警；通过手术衣RFID标签与手环绑定，实现三方核查真实性验证及人员行为闭环管理。

4.基于重症呼吸力学监测的智能化机械通气策略研究。围绕重症呼吸衰竭患者的力学监测导向开展的智能化机械通气策略，包括神经调节辅助通气技术，跨肺压监测，肺电阻抗成像技术，结合集成化临床信息系统、医生工作站系统、护理信息系统、检验信息系统和重症影像多组学监测等可视化智能化系统。构建重症呼吸衰竭患者的多参数预测模型，建立早起预警体系；明确重症呼吸衰竭患者不同智能化的氧疗策略呼吸生理学变化；构建不同病因导致临床呼吸衰竭的通气模型；建立心脏大血管术后呼吸衰竭患者的多参数预测模型以及精准治疗策略构建。

5.基于多组学技术研究脂代谢紊乱伴骨代谢失衡的新型标志物研究。基于多组学技术探索脂代谢紊乱伴骨代谢失衡的新型生物标志物。筛选与骨代谢失衡及脂代谢紊乱相关的新型分泌标志物，建立其与代谢性疾病的关联基础。深入探究标志物的生理功能，揭示其在疾病进程中的关键分子通路和调控机制，同时开展基于新型标志物的药物靶点发现及干预药物开发工作。

上述5个指南需建有市级以上科创平台的单位申报。

6.有关肿瘤发生、发展和转归的基础和临床研究。包括各类肿瘤的病因、发病机理、诊断、治疗和预防等。重点支持消化系统、呼吸系统、生殖系统、血液等的恶性肿瘤及其相关症状的早期诊断和治疗新技术新方法的研究和应用，创新药物与递送系统的研究和应用以及中医药、中西医结合治疗在肿瘤治疗中作用的分子机制和临床应用研究。

7.呼吸系统感染相关的基础与临床研究。特别是病原体介导宿主免疫应答及其致病机制；呼吸系统免疫功能失衡与气道或肺的生理、病理变化机制研究；肺部微环境、肺泡与气血屏障，肺结节发生与演进，肺干细胞与肺再生，肺损伤修复与纤维化的研究；睡眠与呼吸障碍及其靶器官损害；肺动脉高压及其他肺血管相关疾病的研究；开展呼吸系统疾病精准诊治的新手段、寻找潜在分子标志物和干预靶点、创新药物与递送系统等研究；环境因素(如空气细颗粒物、有害气体、烟雾及过敏原等)对气道、肺的影响及其导致相关病理生理改变，以及围绕微生态与呼吸系统疾病相关性等研究。

8.眼科炎症性、免疫性、遗传性、变性以及新生血管性疾病等领域的相关研究。重点支持视网膜血管定量分析方法、新型眼部给药制剂的开发及应用，以及眼底微血管结构变化与糖尿病、高血压、冠心病、颈动脉狭窄等全身血管性疾病的相关性及其分子机制研究。

9.骨、关节、肌肉、韧带等组织伤病的研究。对骨、关节、肌肉、韧带等组织的结构、功能及发育异常以及炎症与感染、损伤与修复、移植与重建、疲劳与恢复、退行性病变、运动损伤、畸形与矫正等运动系统疾病的发病机理及诊断与治疗方法等的研究。

10.老年的病理生理机制及老年相关疾病的研究。研究生活方式、膳食营养等环境因素对健康状态的影响，分析健康状态与常见慢病发生的关联,为老龄化疾病的预防、早期预警、诊疗和预后提供理论基础和临床实践经验。

11.临床医学和生物学、遗传学、基础医学、再生医学及其他相关学科进行多学科交叉研究。开展心血管疾病的发生、发展机制和干预策略的研究。研究生物活性物质对心脏和血管的调控和损伤机制及其与心血管疾病发生发展的关系，寻找潜在的诊断标志物、干预靶点和创新治疗药物与技术。研究代谢紊乱相关心血管疾病的分子病因学、网络调控机制及干预靶点。研究其他系统疾病对心血管系统的影响及交互作用。加强老年、儿童、妊娠及肿瘤相关的心血管疾病研究。开展心血管领域新方法、新材料和新装置的基础和应用基础研究。针对循环系统器械植入和心血管外科围手术期的重要临床问题开展的研究。

12.国家级非物质文化遗产杨继洲针灸及省级非物质文化遗产雷氏医学应用技术研究。研究针灸在中医优势病种、恶性肿瘤、心脑血管系统疾病、妇科疾病、代谢性疾病、免疫性疾病、骨退行性变、运动系统疾病、老年性疾病、呼吸系统疾病、消化系统疾病、神经精神性疾病等的发病机制、预防、早期诊断及防治诊治新技术。

13.中医特色疗法研究。开展中医特色疗法在疑难复杂性疾病、慢性疾病、传染性疾病、外科疾病等疾病中的应用和机制研究，进一步验证其临床疗效与安全性。

14.孤独症谱系障碍儿童神经调控治疗相关机制研究。针对孤独症谱系障碍儿童核心症状，利用近红外脑功能成像（fNIRS）技术，探究经颅直流电刺激（tDCS）调控孤独症儿童刻板行为的脑网络机制。结合静息态/任务态fNIRS监测前额叶-运动皮层功能连接变化，评估tDCS（靶向DLPFC）对刻板行为（RBS-R量表）的干预效果，阐明tDCS后脑功能网络机制，找到ASD儿童治疗新的有效方法。

（五）高校创新能力提升专项

1.新材料。支持应用于太阳能、锂离子、大健康等应用领域的关键材料开发与应用。支持非PFAS的氟化物、碳-氟键活化及氟化物降解的研究。支持氟材料、有机硅、特种纸、电子化学品、二维磁性材料的研究、稀土合金、镍饼新产品、厚镍板产品、智能水凝胶材料、金属磁性材料、低碳环保材料、新型建筑材料、新型耐火建材等先进技术和产品的开发与应用。围绕废弃物资源化利用需求，支持难降解高沸有机物、固体废弃物的分离回收利用。围绕工业和城市废物处置的紧迫需求，支持隔离防渗先进材料及处置技术的研发与应用。围绕新型污染物防治需求，支持全氟/多氟污染物风险管控材料开发与应用。

2.新能源与节能环保技术。支持太阳能光伏、光热、动力电池、节能环保、氢能源和储能、新能源汽车、智能光热调控器件等领域关键核心技术攻关。支持核循环后处理技术、高熵合金熔盐电脱氧、商用车低/零碳燃料发动机技术、先进制备加工技术、超精密加工技术、高效低损伤切/磨削技术、浅层地热能开发利用技术、新型建筑能源综合应用与智能判别，装配式组合结构工程应用技术研究与应用、高耗能智能管控技术研究与应用。

3.高端装备。支持智能矿用装备等空气动力装备、高档数控机床等高速高精复合加工装备、激光辅助铣削加工设备、功能机器人、智能基础零部件、超快微纳光电器件、流程装备、智能检测与控制装置、新材料磁性测试装置核心技术、智能化能源装备、智能农业机械装备等领域关键核心技术攻关。轨道交通（如高铁）转向架传动系统的轴承故障诊断核心技术。

4.人工智能。支持大数据、云计算与智能信息处理、网络通信与信息安全、智能监测、物联网、智能设计技术与应用，智慧电网、智慧交通、智慧物流、智能建造、新增低空技术与应用、新型电子产品等关键技术研究。

5.绿色建筑。支持智能建造、智能监测、智能防控、城市有机更新、岩土工程、工程结构韧性提升等关键技术研究。支持新型建筑材料、低碳环保材料、金属材料、固废资源化利用、清洁可再生资源、建筑生物修复等关键技术研究。支持绿色建造、乡村振兴、乡村农宅的改造和更新、浙西传统建筑等研究。

6.医疗器械与生物医药。支持骨科植入物、矫形器械、康复辅具等医疗器械的新材料、新工艺、创新结构设计、性能评价与临床应用等关键核心技术研究。支持中/西医药、疾病防控与护理、体外检测、中/西医诊疗等关键技术研究。支持心脑血管疾病预防、治疗、康复等关键核心技术研究。

(六)软科学研究项目

1.衢州市科技成果转化体系与策略

研究内容：研究深入分析国家层面对科技成果转化、建设国家科技成果转化示范区的新要求，调研梳理我国科技成果转移转化走在前列、或与衢州类似的城市的科技成果转化典型经验案例，对比剖析我市科技成果转化体系存在的问题和不足，面临的机遇和挑战。研究提出我市全面搭建成果转化体系、提升成果转化水平的合理化策略，形成相关年度战略研究报告，为衢州创新发展提供有价值决策参考。

2.衢州市四省边际科创走廊对外合作思路和举措研究

研究内容：梳理衢州市四省边际科创走廊与上海G60科创走廊、杭州城西科创大走廊、浙中科创走廊等省内外走廊科技合作的堵点、卡点和难点，研究如何从制度、法律、规则、标准等方面系统推进科创走廊开放合作，提出围绕四省边际科创走廊科技合作开展系统集成制度创新的路径和对策。

3.衢州市概念验证中心建设思路研究

研究内容：围绕建设模式、功能定位和政策支持，系统梳理国内外概念验证中心建设的优秀经验。调研衢州科创平台建设概念验证中心的建设未来方向、需求和困难以及布局，结合衢州市级以及国内外优秀经验，研究提出衢州市概念验证中心建设思路。

4.衢州市高能级平台深化科普工作的路径研究

研究内容：充分发挥高能级科创平台参与衢州科普工作积极性，从公众科普需求与行为偏好研究、高层次人才参与科普的激励与赋能机制、多路径协同的科普生态模式研究等三个维度开展研究，探索专业性强与趣味性兼顾，高层次人才科学研究与公益科普活动结合紧密的科普方式。探索“科普+”融合、“科学家科普团”、“全域科普”联动机制，研究系统性提升衢州科普工作的覆盖面、吸引力和影响力的路径。